Fibra Óptica OM1 62,5/125 µm

Superan los estándares y normalizaciones:

- IEC 60793 2 10: Categoría A1b

- EN 60793 2 10: tipo A1b

- TIA/EIA 492AAAA

Atenuación en 850 Nm (dB/km): 			<= 3,2

Atenuación en 1300 Nm (dB/km): 			<= 0,9

Ancho de banda en 850 Nm (MHz*km): 			>= 200

Ancho de banda en 1300 Nm (MHz*km):			>= 500

Indice de refracción a 850 Nm: 			1.497

Indice de refracción a 1300 Nm: 			1,491

Apertura numérica: 					0,275 ± 0,015

Las fibras ópticas se encuentran dopadas con germanio y recubiertas de una doble capa de acrilato resistente a UV (tipo DLPC9)

Fibra Óptica OM2 50/125 µm

Superan los estándares y normalizaciones:

- IEC 60793 2 10: Categoría A1a

- EN 60793 2 10: tipo A1a

- Recomendación ITU G.651

- TIA/EIA 492AAAB

Atenuación en 850 Nm (dB/km): 			<= 2,7

Atenuación en 1300 Nm (dB/km): 			<= 0,7

Ancho de banda en 850 Nm (MHz*km): 			>= 600

Ancho de banda en 1300 Nm (MHz*km):			>= 1200

Indice de refracción a 850 Nm: 			1.482

Indice de refracción a 1300 Nm: 			1,490

Apertura numérica: 					0,20 ± 0,02

Las fibras ópticas se encuentran dopadas con germanio y recubiertas de una doble capa de acrilato resistente a UV (tipo DLPC9)

Fibra Óptica OM3 50/125 µm

Superan los estándares y normalizaciones:

- IEC 60793 2 10: Categoría A1a.2

- EN 60793 2 10: tipo A1a.2

- Recomendación ITU G.651

- TIA/EIA 492AAAC

Atenuación en 850 Nm (dB/km): 			<= 2,7

Atenuación en 1300 Nm (dB/km): 			<= 0,7

Ancho de banda en 850 Nm (MHz*km): 			>= 1500

Ancho de banda en 1300 Nm (MHz*km):			>= 500

Ancho de banda RML en 850 Nm (NHz*km):		>= 2000

Indice de refracción a 850 Nm: 			1.482

Indice de refracción a 1300 Nm: 			1,480

Apertura numérica: 					0,200 ± 0,015

Las fibras ópticas se encuentran dopadas con germanio y recubiertas de una doble capa de acrilato resistente a UV (tipo DLPC9)

Alcance para aplicaciones LAN de alta velocidad:

- 1000BASE-SL:	1000 m

- 10GBASE-SX:		300 m

Fibra Óptica OS1 9/125 µm

Superan los estándares y normalizaciones:

- IEC 60793 2 50: Categoría B.1.3

- EN 60793 2 10: tipo B1.3

- Recomendación ITU G.652.D

- Cumple con las anteriores recomendaciones ITU A, B y C.

Atenuación en 1310-1625 Nm (dB/km): 		<= 0,35

Atenuación en 1550 Nm (dB/km): 			<= 0,25

Indice de refracción a 1310 Nm: 			1.467

Indice de refracción a 1550 Nm: 			1,4645

Apertura numérica: 					0,200 ± 0,015

Las fibras ópticas se encuentran dopadas con germanio y recubiertas de una doble capa de acrilato resistente a UV (tipo DLPC9)

Coficiente de dispersión cromática: IEC/EN 60793-1-42

En el intervalo 1285 nm – 1330 nm (ps/km • nm)		≤ │2.8│

A 1550 nm (ps/km • nm)						≤ 17.0

A 1625 nm (ps/km • nm)						≤ 22.0

Longitud de onda de dispersion cero, λ0 (nm)		1312± 10

Zero dispersion slope (ps/(nm2 • km))			≤ 0.090

Longitud de onda de corte (λc nm) 				Límite superior: 1330

Límite inferior: 1150

Longitud de onda de corte (λcc nm) 				≤ 1260

IEC/EN 60793-1-44

Polarisation mode dispersion (PMD) coefficient, cabled (ps/√km) ≤ 0.2 IEC/EN 60793-1-48

PMDQ Link Design Value (ps/√km) ≤ 0.08

IEC/EN 60794-3